| EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Author: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | administrator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creation: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/02/2025 4:00:25 PM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sample Name: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HB 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Notes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Image |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C K_ROI (12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N K_ROI (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O K_ROI (13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S K_ROI (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CuK_ROI (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  |  | 4 |  |
|  |  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  |  | 5 |  |
|  | kV: |  |  |  | 15 |  |  | Mag: |  |  |  | 12341 |  |  | Takeoff: |  |  |  |  |  |  | 32.8 |  |  | Live Time(s): |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  | Amp Time(µs): |  |  |  |  |  |  |  | 3.84 |  |  |  |  | Resolution:(eV) |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sum Spectrum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Element |  |  |  |  |  |  | Weight % |  |  | Atomic % |  |  |  | Net Int. |  |  |  |  |  |  | Kratio |  |  |  |  | Z |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C K |  |  |  |  |  |  | 29.74 |  |  | 37.94 |  |  |  | 484.10 |  |  |  |  |  |  | 0.1268 |  |  |  |  | 1.0514 |  |  | 0.4055 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N K |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |  | 1.0240 |  |  | 0.2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O K |  |  |  |  |  |  | 61.84 |  |  | 59.23 |  |  |  | 1848.80 |  |  |  |  |  |  | 0.2347 |  |  |  |  | 1.0003 |  |  | 0.3795 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S K |  |  |  |  |  |  | 3.36 |  |  | 1.61 |  |  |  | 177.60 |  |  |  |  |  |  | 0.0281 |  |  |  |  | 0.8783 |  |  | 0.9465 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CuK |  |  |  |  |  |  | 5.06 |  |  | 1.22 |  |  |  | 34.30 |  |  |  |  |  |  | 0.0401 |  |  |  |  | 0.7014 |  |  | 1.0098 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  |  | 6 |  |
|  | kV: |  |  |  | 15 |  |  | Mag: |  |  |  | 12341 |  |  | Takeoff: |  |  |  |  |  |  | 32.8 |  |  | Live Time(s): |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2 |  |  |  | Amp Time(µs): |  |  |  |  |  |  |  | 3.84 |  |  |  |  | Resolution:(eV) |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phase: |  |  |  |  |  |  |  |  | O K/C K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Element |  |  |  |  |  |  | Weight % |  |  | Atomic % |  |  |  | Net Int. |  |  |  |  |  |  | Kratio |  |  |  |  | Z |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C K |  |  |  |  |  |  | 35.11 |  |  | 42.89 |  |  |  | 2270.20 |  |  |  |  |  |  | 0.1848 |  |  |  |  | 1.0403 |  |  | 0.5060 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N K |  |  |  |  |  |  | 0.10 |  |  | 0.11 |  |  |  | 3.20 |  |  |  |  |  |  | 0.0002 |  |  |  |  | 1.0130 |  |  | 0.1853 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O K |  |  |  |  |  |  | 60.91 |  |  | 55.85 |  |  |  | 5441.80 |  |  |  |  |  |  | 0.2148 |  |  |  |  | 0.9893 |  |  | 0.3565 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S K |  |  |  |  |  |  | 1.14 |  |  | 0.52 |  |  |  | 193.40 |  |  |  |  |  |  | 0.0095 |  |  |  |  | 0.8679 |  |  | 0.9570 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CuK |  |  |  |  |  |  | 2.74 |  |  | 0.63 |  |  |  | 62.60 |  |  |  |  |  |  | 0.0228 |  |  |  |  | 0.6924 |  |  | 1.0108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  |  | 7 |  |
|  | kV: |  |  |  | 15 |  |  | Mag: |  |  |  | 12341 |  |  | Takeoff: |  |  |  |  |  |  | 32.8 |  |  | Live Time(s): |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.7 |  |  |  | Amp Time(µs): |  |  |  |  |  |  |  | 3.84 |  |  |  |  | Resolution:(eV) |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phase: |  |  |  |  |  |  |  |  | Unallocated |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Element |  |  |  |  |  |  | Weight % |  |  | Atomic % |  |  |  | Net Int. |  |  |  |  |  |  | Kratio |  |  |  |  | Z |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C K |  |  |  |  |  |  | 26.67 |  |  | 34.90 |  |  |  | 316.30 |  |  |  |  |  |  | 0.1073 |  |  |  |  | 1.0581 |  |  | 0.3800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N K |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |  | 1.0307 |  |  | 0.2131 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O K |  |  |  |  |  |  | 62.66 |  |  | 61.55 |  |  |  | 1529.70 |  |  |  |  |  |  | 0.2515 |  |  |  |  | 1.0070 |  |  | 0.3986 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S K |  |  |  |  |  |  | 3.76 |  |  | 1.84 |  |  |  | 153.20 |  |  |  |  |  |  | 0.0314 |  |  |  |  | 0.8847 |  |  | 0.9384 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CuK |  |  |  |  |  |  | 6.91 |  |  | 1.71 |  |  |  | 35.50 |  |  |  |  |  |  | 0.0538 |  |  |  |  | 0.7070 |  |  | 1.0085 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |